## Технические условия на изделия хвойные из сухостойной сосны Кело.

1. Влажность 12% (+/-2%)

2.Основные параметры и размеры:

Предельные отклонения от номинальных размеров деталей не должны быть более, мм:

| по длине | +40/-10 |
| --- | --- |
| по ширине | не применимо |
| по толщине | +/-2,0 |

3.Примечания:

- Допускается наличие до 7% смежного сорта.

- Наличие кинематической волны от механической обработки древесины фрезерованием не является дефектом.

- Допускаются дефекты, маскируемые при шпатлевке.

- В случае финишной окраски: В связи с тем, что естественная (природная) поверхность профилированной доски имеет разную степень впитываемости лакокрасочных материалов, а также в силу того, что естественный (природный) цвет древесины и естественный (природный) рисунок годовых колец древесины на поверхности профилированной доски не нормируется по каким-либо параметрам и на каждой доске может быть разным, при окраске одинаковыми лакокрасочными материалами одного цвета возможны разные оттенки поверхности древесины, что не является дефектом окраски или древесины.

4. Характеристики: в древесине изделий не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в таблице:

| Пороки | Сорт АВ | Сорт С |
| --- | --- | --- |
| Сучки здоровые сросшиеся и частично сросшиеся, в том числе с трещинами | Допускаются | Допускаются |
| Здоровые темные сучки | Допускаются | Допускаются |
| Выпадающие сучки или отверстия от выпадающих сучков | Кромочные допускаются, сквозные допускаются до 30мм, не более 2шт. на 1 п.м. | Допускаются |
| Гнилые, загнившие, табачные сучки | Загнившие и гнилые, твердые и светлые допускаются, при этом диаметр (размер) гнили на данных сучках должен быть: не более 1/5 ширины изделия; гнилые темные и табачные допускаются диаметром: не более 1/5 ширины изделия, на кромке - не более 1/2 толщины изделия. Данные виды сучков допускаются суммарно в количестве не более 2 шт. на п.м. | Допускаются |
| Трещины | Допускаются несквозные пластевые и кромочные шириной до 3 мм суммарной длиной до ½ длины изделия, сквозные торцевые допускаются длиной не более 150 мм | Допускаются |
| Червоточина | Допускается неглубокая и глубокая до 5 отверстий в среднем на 1м длины | Допускается неглубокая и глубокая до 10 отверстий в среднем на 1м длины |
| Синева и цветные заболонные окраски | Допускается до ½ ширины, по всей длине изделия | Допускается без ограничений |
| Сердцевина | Допускается | Допускается |
| Смоляные карманы | Допускаются приоткрытые смоляные карманы размерами: до 2*20 мм (без ограничения по количеству), размерами до 5*60 мм не более 2 шт. на п.м. | Допускаются |
| Прорость | Допускается несквозная размером до 8х100 мм в количестве не более 3 шт. на изделие или не более 1шт. несквозной, размерами до 8х300 мм; сквозная не допускается | Допускаются несквозные, не влияющие на сборку и геометрические параметры изделий |
| Червоточины | Допускаются поверхностные в виде отверстий глубиной до 5 мм без ограничения количества расположенных на протяжении 1/5 длины изделия | Допускаются |
| Синева и цветные заболонные окраски | Допускаются заболонные окраски на кромках, не влияющие на механическую прочность, до ½ ширины лицевой поверхности изделия | Допускается |
| Непрострог | Допускается незначительный; наличие пиленных/тесанных сторон на лицевых поверхностях изделия не считается непрострогом. | Допускается |
| Сколы и вырывы при строжке | Допускаются отдельные гладкие глубиной до 3 мм, размером до 30х30 мм, в количестве не более 2 шт. на пог. м; допускаются несквозные на сучке | Допускается |
| Обзол | Допускается, с незначительным присутствием коры | Допускается |
| Геометрические изменения (покоробленность): простая, продольная по кромке, поперечная, крыловатость | Допускается, кроме поперечной покоробленности и крыловатости, которые препятствуют монтажу. | Допускается |
| Цвет | Допускается естественная вариативность цвета древесины, проявляющаяся в незначительных отклонениях оттенка и тональности на различных участках поверхности. Данная неравномерность является следствием природной структуры древесины и не является дефектом. |  |

Условия возврата. Товар не подлежит возврату или обмену если:

- доска подверглась обработке (шлифовка, окраска, строжка);

- доска была смонтирована;

- доска имеет следы воды, краски, масла, грязи, строительной пыли и т.д.

- доска имеет механические повреждения;

- доска покороблена в результате нарушения условий хранения.

- Нарушены иные условия хранения и эксплуатации товара, размещенные на сайте https://derevovdom.ru/usloviya-hraneniya/