## Технические условия на изделия лиственные из: балау красного, бангкирая, бинтангора, дахомы, касаи, кекатонга, меранти, тали, тигрового дерева, тика, высокогорного абаши.

1.Настоящие требования распространяются на строганные изделия из древесины камерной сушки, влажности 12% (+/-3%)

- вагонка;

- планкен;

- облицовочная доска;

- террасная доска;

2.Основные параметры и размеры:

Предельные отклонения от номинальных размеров деталей не должны быть более, мм:

| по длине | -10/+10 |
| --- | --- |
| по ширине (полезная площадь) | ± 5,0 |
| по толщине | ± 1,0 |

3.Примечания:

- Оценка качества для профилированных изделий производится по лицевой стороне. Для террасной доски и планкена лицевыми являются 3 стороны изделия.

- Допускается наличие до 7% смежного сорта.

- Наличие кинематической волны от механической обработки древесины фрезерованием не является дефектом.

- Допускаются мелкие дефекты, маскируемые при шпатлевке.

- В случае финишной окраски: В связи с тем, что естественная (природная) поверхность профилированной доски имеет разную степень впитываемости лакокрасочных материалов, а также в силу того, что естественный (природный) цвет древесины и естественный (природный) рисунок годовых колец древесины на поверхности профилированной доски не нормируется по каким-либо параметрам и на каждой доске может быть разным, при окраске одинаковыми лакокрасочными материалами одного цвета возможны разные оттенки поверхности древесины, что не является дефектом окраски или древесины.

4. Характеристики: в древесине изделий не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в таблице:

| Пороки | Сорт «Elite» |
| --- | --- |
| Сучки здоровые, темные | Допускаются небольшие сучки до 5мм не более 1шт. на изделие |
| Трещины (торцевые, пластевые) | Торцевые – не более 30мм с каждого торца, волосяные допускаются незначительные – суммарно не более 50мм. |
| Сердцевина | Не допускается. |
| Червоточины | Не лицевой стороне не допускаются, на оборотной стороне допускаются несквозные в виде отверстий глубиной до 5мм, расположенных на протяжении 1/5 длины изделия |
| Непрострог | Не допускается. |
| Обработка (сколы и вырывы при строжке) | Допускаются: незначительные дефекты строжки, в т.ч. шероховатость и мелкие вырывы в зоне сучков. |
| Геометрические изменения (покоробленность): простая, продольная по кромке, поперечная, крыловатость | Допускается, если устраняется при монтаже. |
| Цвет | Допускается естественная вариативность цвета древесины, проявляющаяся в отклонениях оттенка и тональности. Данная неравномерность является следствием природной структуры древесины и не является дефектом. |

Условия возврата. Товар не подлежит возврату или обмену если:

- доска подверглась обработке (шлифовка, окраска, строжка);

- доска была смонтирована;

- доска имеет следы воды, краски, масла, грязи, строительной пыли и т.д.

- доска имеет механические повреждения;

- доска покороблена в результате нарушения условий хранения.

- Нарушены иные условия хранения и эксплуатации товара, размещенные на сайте https://derevovdom.ru/usloviya-hraneniya/