Технические условия на строганные видовые клееные деревянные конструкции (брус) из хвойных пород (сосна, ель).

Для изготовления конструкций применяются пиломатериалы хвойных пород по ГОСТ 8486-86.

- Предельные отклонения от номинальных размеров деталей не должны быть более, мм:

| по длине | -10/+5 |
| --- | --- |
| по ширине | ± 3,0 |
| по толщине | ± 3,0 |

- Допускается сращивание по длине.

- Для устранения пороков древесины или последствий склеивания на изделиях допускается мелкий ремонт, не оказывающий влияния на эксплуатационные характеристики.

- Нормы ограничения пороков:

| Пороки | АВ |
| --- | --- |
| Сучки здоровые светлые, в т.ч. булавочные | Допускаются без ограничений |
| Черные сучки | Не допускаются |
| Гнилые, табачные и выпавшие сучки | Не допускаются |
| Гниль | Не допускается |
| Сердцевина | Допускается. |
| Трещины | Не допускаются. |
| Смоляные карманы | Допускается приоткрытые смоляные карманы размерами: до 2*15мм (без ограничения), размерами до 5*60мм не более 2шт. на п.м. |
| Синева | Не допускается |
| Червоточина | Не допускается |
| Прорость | Не допускается |
| Непрострог | Допускаются: незначительные дефекты строжки, в т.ч. шероховатость, мелкие вырывы и сколы в зоне сучков |
| Вырывы | Не допускается |
| Цвет | Допускается естественная вариативность цвета древесины, проявляющаяся в незначительных отклонениях оттенка и тональности на различных участках поверхности. Данная неравномерность является следствием природной структуры древесины и не является дефектом. |

Условия возврата. Товар не подлежит возврату или обмену если:

- изделие подверглась обработке (шлифовка, окраска, строжка);

- изделие было смонтировано;

- изделие имеет следы воды, краски, масла, грязи, строительной пыли и т.д.

- изделие имеет механические повреждения;

- Нарушены иные условия хранения и эксплуатации товара, размещенные на сайте https://derevovdom.ru/usloviya-hraneniya/