## Технические условия на изделия хвойные (сосна, ель, сибирский кедр).

## Для изготовления изделий применяются пиломатериалы хвойных пород по ГОСТ 8486-86.

1.Настоящие требования распространяются на строганные, фрезерованные и брашированные изделия из древесины камерной сушки, влажности 14% (+/-2%), или термообработанные, влажности 6% (+/-2%)

- панели STP, STS

- панели Scandic;

- имитация бруса;

- вагонка;

- планкен;

- "ремесленные" отделочные панели;

- террасная доска.

2.Основные параметры и размеры:

Предельные отклонения от номинальных размеров деталей не должны быть более, мм:

| по длине | -30/+150 |
| --- | --- |
| по ширине | ± 3,0 |
| по толщине | ± 2,0 |

3.Примечания:

- Оценка качества для профилированных изделий производится по лицевой стороне. Для планкена лицевыми являются 3 стороны изделия.

- Допускается наличие до 7% смежного сорта.

- Наличие кинематической волны от механической обработки древесины фрезерованием не является дефектом.

- Допускаются дефекты, маскируемые при шпатлевке.

- В случае финишной окраски: В связи с тем, что естественная (природная) поверхность профилированной доски имеет разную степень впитываемости лакокрасочных материалов, а также в силу того, что естественный (природный) цвет древесины и естественный (природный) рисунок годовых колец древесины на поверхности профилированной доски не нормируется по каким-либо параметрам и на каждой доске может быть разным, при окраске одинаковыми лакокрасочными материалами одного цвета возможны разные оттенки поверхности древесины, что не является дефектом окраски или древесины.

4. Характеристики: в древесине изделий не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в таблице:

| Пороки | Сорт АВ | Сорт С |
| --- | --- | --- |
| Сучки | Допускаются здоровые сросшиеся сучки ½ ширины изделия, сколы на сучках со стороны гребня, не видимые при сборке. Здоровые частично сросшиеся, в том числе с трещинами при ширине изделия 96мм, допускается до 30мм; при ширине изделия 146мм допускаются до 50мм, в количестве не более 3шт. на п.м. Здоровые сросшиеся темные допускаются диаметром до 30мм, не более 3шт. на 1 п.м. и диаметром не более 40мм – не более 1шт. на изделие. Допускаются сколы на сучках или отверстия от выпавших сучков со стороны шипа и паза с частичным выходом на пласть не перекрываемые при сборке не более 15мм, в количестве не более 1 шт на 1 погонный метр. Не допускаются на пласти: выпадающие сучки и/или сквозные отверстия от выпавших сучков; гнилые, загнившие, табачные сучки. | Допускаются любые, без ограничений |
| Трещины | Допускаются: несквозные «волосяные» (шириной до 0,5мм) суммарной длиной до 1/3 изделия; несквозные (шириной до 1мм) – суммарной длиной до 150мм; сквозные торцевые – суммарной длиной не более 70мм | Допускаются без ограничений при условии сохранения целостности изделия. |
| Сердцевина | Допускается твердая сердцевина, мягкая не допускается. | Допускается |
| Смоляные кармашки | Допускается приоткрытые смоляные карманы размерами: до 2*15мм (без ограничения), размерами до 5*60мм не более 2шт. на п.м. | Допускаются |
| Прорость | Допускается несквозная размером до 5*50мм в количестве не более 2шт. на изделие, сквозная не допускается. | Допускается |
| Червоточины | Не допускаются. | Допускаются поверхностные в виде отверстий глубиной до 5мм без ограничения количества, расположенных на протяжении 1/5 длины изделия |
| Гниль | Не допускается. | Допускается несквозная, не влияющая на сборку и геометрические параметры изделий. |
| Грибковые поражения (синева) | Допускается односторонняя не более 10% длины и ширины изделия | Допускается односторонняя не более 20% длины и ширины изделия |
| Непрострог | Допускается на шипе, приводящий к его уменьшению не более, чем на 3мм. Допускается в виде одного участка размерами: длиной не более 80мм и шириной не более ½ на лицевой поверхности изделия. | Допускается |
| Обработка (сколы и вырывы при строжке) | Допускаются: незначительные дефекты строжки, в т.ч. шероховатость и мелкие вырывы по кромке в зоне сучков. Допускаются: незначительные сколы на сучках на лицевой части, со стороны гребня и паза не перекрываемые при сборке не более 20мм, в количестве не более 1 шт. на 2 погонных метра. *Для некоторых изделий, в силу отличительных особенностей поверхности («тонкий пил», «поднятый ворс», тесанная и брашированная), данный параметр не является критерием для оценки сортности. | Допускаются несквозные, не влияющие на сборку и геометрические параметры изделий |
| Обзол | Допускается очищенный от коры и невидимый при сборке изделия шириной до 10мм и длиной до 1/6 длины изделия | Допускается очищенный от коры и невидимый при сборке изделия |
| Геометрические изменения (покоробленность): простая, продольная по кромке, поперечная, крыловатость | Допускаются незначительные, которые можно исправить при монтаже. | Допускаются |
| Цвет | Допускается естественная вариативность цвета древесины, проявляющаяся в незначительных отклонениях оттенка и тональности на различных участках поверхности. Данная неравномерность является следствием природной структуры древесины и не является дефектом. |  |

Условия возврата. Товар не подлежит возврату или обмену если:

- доска подверглась обработке (шлифовка, окраска, строжка);

- доска была смонтирована;

- доска имеет следы воды, краски, масла, грязи, строительной пыли и т.д.

- доска имеет механические повреждения;

- доска покороблена в результате нарушения условий хранения.

- Нарушены иные условия хранения и эксплуатации товара, размещенные на сайте https://derevovdom.ru/usloviya-hraneniya/