## Технические условия на изделия из канадского кедра.

1.Настоящие требования распространяются на строганные изделия из древесины камерной сушки, влажности 14% (+/-2%),

- вагонка;

- полковая доска;

- погонаж;

- аксессуары.

2.Основные параметры и размеры:

Предельные отклонения от номинальных размеров деталей не должны быть более, мм:

| по длине | -20/+20 |
| --- | --- |
| по ширине | ± 2,0 |
| по толщине | ± 1,0 |

3.Примечания:

- Оценка качества для профилированных изделий производится по лицевой стороне.

- Допускается наличие до 7% смежного сорта.

- Наличие кинематической волны от механической обработки древесины фрезерованием не является дефектом.

- Допускаются дефекты, маскируемые при шпатлевке.

- В случае финишной окраски: В связи с тем, что естественная (природная) поверхность профилированной доски имеет разную степень впитываемости лакокрасочных материалов, а также в силу того, что естественный (природный) цвет древесины и естественный (природный) рисунок годовых колец древесины на поверхности профилированной доски не нормируется по каким-либо параметрам и на каждой доске может быть разным, при окраске одинаковыми лакокрасочными материалами одного цвета возможны разные оттенки поверхности древесины, что не является дефектом окраски или древесины.

4. Характеристики: в древесине изделий не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в таблице:

| Наименование пороков древесины и дефектов обработки | Экстра | Прима | АВ |
| --- | --- | --- | --- |
| Сучки здоровые, в том числе булавочные | Не допускаются | Допускаются диаметром до 20мм, не более 2шт. на изделии | Допускаются, в том числе с трещинами шириной не более 1мм |
| Выпавшие сучки | Не допускаются. | Не допускаются. | Допускаются отверстия от выпавших сучков со стороны шипа и паза с частичным выходом на пласть не перекрываемые при сборке не более 10мм, в количестве не более 1 шт. на изделии. Не допускаются на пласти: выпадающие сучки и/или сквозные отверстия от выпавших сучков; гнилые, загнившие, табачные сучки. |
| Трещины пластевые | Не допускаются | Не допускаются | Допускаются незначительные волосяные, до 50мм |
| Трещины сквозные торцевые | Не допускаются | Не допускаются | Допускаются длиной не более 15 мм с каждого торца |
| Синева | Не допускается. | Не допускается. | Не допускается. |
| Сердцевина | Не допускается. | Не допускается | На лицевой стороне твердая допускается до 100мм |
| Червоточина | Не допускается. | Не допускается. | На обратной стороне без выхода на лицевую пласть незначительная допускается |
| Гниль, синева (окраски) | Не допускается. | Не допускается. | Не допускается. |
| Обработка (волнистость по годовым кольцам, риски, ворсистость) | Допускаются незначительные риски и ворсистость. Волнистость по годовым кольцам без отслоений. | Допускаются незначительные риски и ворсистость. Волнистость по годовым кольцам без отслоений. | Допускаются незначительные риски и ворсистость. Волнистость по годовым кольцам без отслоений. |
| Геометрические изменения (покоробленность): простая, продольная по кромке, поперечная, крыловатость | Допускаются незначительные, которые можно исправить при монтаже | Допускаются незначительные, которые можно исправить при монтаже | Допускаются незначительные, которые можно исправить при монтаже |
| Цвет | Учитывая природную особенность материала в отдельных случаях, но не императивно, допускается дополнительная селекция материала по тону (темный, светлый), но это в полной мере не исключает естественную вариативность цвета древесины, проявляющуюся в незначительных отклонениях оттенка и тональности на различных участках поверхности. Данная неравномерность является следствием природной структуры древесины и не является дефектом. |  |  |

Условия возврата. Товар не подлежит возврату или обмену если:

- доска подверглась обработке (шлифовка, окраска, строжка);

- доска была смонтирована;

- доска имеет следы воды, краски, масла, грязи, строительной пыли и т.д.

- доска имеет механические повреждения;

- доска покороблена в результате нарушения условий хранения.

- Нарушены иные условия хранения и эксплуатации товара, размещенные на сайте https://derevovdom.ru/usloviya-hraneniya/