## Технические условия на изделия лиственные из липы, ольхи, осины, абаши, ясеня.

## Для изготовления изделий применяются пиломатериалы лиственных пород по ГОСТ 2695-83, ГОСТ 8242-88 (кроме абаши).

1.Настоящие требования распространяются на строганные изделия из древесины камерной сушки, влажности 12% (+/-3%), или термообработанные, влажности 6% (+/-2%)

- вагонка;

- полковая доска;

- панели;

- погонаж, столярные изделия.

2.Основные параметры и размеры:

Предельные отклонения от номинальных размеров деталей не должны быть более, мм:

| по длине | -12/+25 |
| --- | --- |
| по ширине (полезная площадь) | ± 1,2 |
| по толщине | ± 1 |

3.Примечания:

- Оценка качества для профилированных изделий производится по лицевой стороне. Для полковой доски лицевыми являются 3 стороны изделия.

- Допускается наличие до 7% смежного сорта.

- Наличие кинематической волны от механической обработки древесины фрезерованием не является дефектом.

- Допускаются дефекты, маскируемые при шпатлевке.

- В случае финишной окраски: В связи с тем, что естественная (природная) поверхность профилированной доски имеет разную степень впитываемости лакокрасочных материалов, а также в силу того, что естественный (природный) цвет древесины и естественный (природный) рисунок годовых колец древесины на поверхности профилированной доски не нормируется по каким-либо параметрам и на каждой доске может быть разным, при окраске одинаковыми лакокрасочными материалами одного цвета возможны разные оттенки поверхности древесины, что не является дефектом окраски или древесины.

4. Характеристики: в древесине изделий не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в таблице:

| Пороки | Сорт А |
| --- | --- |
| Сучки здоровые, темные | Допускаются незначительные (Sобщ. до 10см2) 1шт. на 1п.м. Темные сучки («спичечная головка») до 3 шт. на 1п.м. Выпадающие сучки допускаются, не выходящие на лицевую сторону и/или перекрываемые при сборке. |
| Трещины (торцевые, пластевые) | Не допускаются |
| Сердцевина | Не допускается |
| Червоточины | Не допускаются. |
| Непрострог | На пласти не допускается. На шипе и нижней кромке паза допускается не более 30% от длины изделия, перекрываемый после сборки. |
| Обработка (сколы и вырывы при строжке) | Не допускаются. |
| Обзол | Допускается с тыльной стороны изделия, не более 20% от длины, перекрываемый после сборки |
| Геометрические изменения (покоробленность): простая, продольная по кромке, поперечная, крыловатость | Допускается простая покоробленность 10мм на 1п.м., продольная по кромке 5мм на 1 п.м. |
| Цвет | Допускается естественная вариативность цвета древесины, проявляющаяся в незначительных отклонениях оттенка и тональности на различных участках поверхности. Данная неравномерность является следствием природной структуры древесины и не является дефектом. |

Условия возврата. Товар не подлежит возврату или обмену если:

- доска подверглась обработке (шлифовка, окраска, строжка);

- доска была смонтирована;

- доска имеет следы воды, краски, масла, грязи, строительной пыли и т.д.

- доска имеет механические повреждения;

- доска покороблена в результате нарушения условий хранения.

- Нарушены иные условия хранения и эксплуатации товара, размещенные на сайте https://derevovdom.ru/usloviya-hraneniya/