## Технические условия на изделия из лиственницы.

## Для изготовления изделий применяются пиломатериалы хвойных пород по ГОСТ 8486-86.

1.Настоящие требования распространяются на строганные, фрезерованные и брашированные изделия из древесины камерной сушки:

- имитация бруса, панели 16% (+/-2%) влажности;

- вагонка 14% (+/-2%) влажности;

- планкен 16% (+/-2%) влажности;

- террасная доска 16% (+/-2%) влажности.

2.Основные параметры и размеры:

Предельные отклонения от номинальных размеров деталей не должны быть более, мм:

| по длине | -10/+30 |
| --- | --- |
| по ширине | ± 2,0 |
| по толщине | ± 2,0 |

3.Примечания:

- Оценка качества для профилированных изделий производится по лицевой стороне. Для планкена лицевыми являются 3 стороны изделия.

- Допускается наличие до 7% смежного сорта.

- Допускаются дефекты, маскируемые при шпатлевке.

- Пороки древесины в готовом изделии, невидимые визуально после монтажа, допускаются.

- Наличие кинематической волны от механической обработки древесины фрезерованием не является дефектом.

- В случае финишной окраски: В связи с тем, что естественная (природная) поверхность профилированной доски имеет разную степень впитываемости лакокрасочных материалов, а также в силу того, что естественный (природный) цвет древесины и естественный (природный) рисунок годовых колец древесины на поверхности профилированной доски не нормируется по каким-либо параметрам и на каждой доске может быть разным, при окраске одинаковыми лакокрасочными материалами одного цвета возможны разные оттенки поверхности древесины, что не является дефектом окраски или древесины.

4. Характеристики: в древесине изделий не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в таблице:

| Наименование пороков древесины и дефектов обработки | Экстра | Прима/А+ | АВ |
| --- | --- | --- | --- |
| Сучки здоровые, в том числе с трещинами и сколами | Не допускаются | Допускаются с трещинами не более 2мм диаметром до 1/5 ширины изделия | Допускаются с трещинами шириной не более 2мм и сколами |
| Сучки частично сросшиеся, в том числе с трещинами и сколами | Не допускаются | Допускаются диаметром до 1/4 ширины изделия | Диаметром до 7 мм не учитываются и допускаются диаметром до 1/4 ширины изделия не более 2 шт на 1м пог.м., разрушение сучка не более 2*5 мм |
| Несросшиеся сучки, в том числе с трещинами и сколами | Не допускаются. | Допускаются диаметром до 1/5 ширины изделия | Диаметром до 7 мм не учитываются и допускаются диаметром до 1/5 ширины изделия не более 1 шт на м.пог. |
| Выпавшие сучки | Не допускаются. | Не допускаются. | Не допускаются. |
| Трещины пластевые | Не допускаются, на оборотной – не ограничиваются. Сквозные – не допускаются. | Допускаются шириной до 1мм, суммарной длиной не более 1/3 длины изделия. Скозные по пласти не допускаются. На оборотной стороне - не ограничиваются. | Допускаются шириной до 1мм, суммарной длиной не более 2/3 длины изделия. Скозные по пласти не допускаются. На оборотной стороне - не ограничиваются. |
| Трещины сквозные торцевые | Допускаются длиной не более 15 мм с каждого торца | Допускаются длиной не более 30 мм с каждого торца | Допускаются длиной не более 50 мм с каждого торца |
| Синева | Не допускается. | Допускается в заболонной части не более 5% площади изделия. | Допускается в заболонной части не более 25% площади изделия. |
| Сердцевина | Не допускается. | Не допускается в доске для террасной доски | На лицевой стороне не допускается в доске для пола |
| Смоляные карманы и прорость | Допускаются размерами до 2х15мм не более 1шт. на изделие. | Допускаются размерами до 3х50мм не более 1шт. на 1п.м. | Допускаются размерами до 5х70мм не более 1 шт.на 1 пог.м. |
| Червоточины | Не допускается. | Не допускается. | Не лицевой стороне не допускаются, на оборотной стороне допускаются несквозные в виде отверстий глубиной до 5мм без ограничения количества, расположенных на протяжении 1/5 длины изделия |
| Непрострог по пласти и кромке. | По пласти не допускается, на кромке не приводящий к уменьшению размера по ширине и не более 1/3 толщины изделия по всей длине. На оборотной стороне – не ограничиваются | По пласти не допускается, на кромке не приводящий к уменьшению размера по ширине и не более 2/3 толщины изделия по всей длине. На оборотной стороне – не ограничиваются | По пласти не допускается, на кромке не приводящий к уменьшению размера по ширине изделия по всей длине. На оборотной стороне – не ограничиваются |
| Обработка (сколы и вырывы при строжке) | Не допускается. | Допускаются: незначительные дефекты строжки, в т.ч. шероховатость и мелкие вырывы по кромке в зоне сучков. *Для некоторых изделий, в силу отличительных особенностей поверхности (вагонка текстурированная), шероховатость после брашировки, не является критерием для оценки сортности |  |
| Механические повреждения | Не допускаются | Не допускаются | Допускаются размерами до 5х3мм и глубиной до 1мм не более 1шт на 1м пог. |
| Геометрические изменения (покоробленность): простая, продольная по кромке, поперечная, крыловатость | Допускаются незначительные, которые можно исправить при монтаже |  |  |
| Обзол (зачищенный от коры и луба) тупой и острый | Не допускается, на кромках– не более 1/3 толщины изделия по всей длине изделия. | Не допускается, на кромках– не более 1/3 толщины изделия по всей длине изделия. | Не допускается, на кромках если при сборке в щит визуально не видно - допускается |
| Цвет | Допускается естественная вариативность цвета древесины, проявляющаяся в незначительных отклонениях оттенка и тональности на различных участках поверхности. Данная неравномерность является следствием природной структуры древесины и не является дефектом. |  |  |

Условия возврата. Товар не подлежит возврату или обмену если:

- доска подверглась обработке (шлифовка, окраска, строжка);

- доска была смонтирована;

- доска имеет следы воды, краски, масла, грязи, строительной пыли и т.д.

- доска имеет механические повреждения;

- доска покороблена в результате нарушения условий хранения.

Рекомендации:

- не допускается погрузка и разгрузка доски навалом;

- до монтажа доска должна храниться в упаковке производителя в сухом помещении;

- в случае невозможности хранения доски в помещении, доска должна храниться в упаковке под навесом и должны быть соблюдены условия, исключающие попадание грязи и влаги внутрь упаковки;

- распил доски при монтаже должен осуществляться заточенным инструментом во избежание сколов.