## Технические условия на изделия из новозеландской сосны (Pino Premio).

- Настоящие требования распространяются на строганные термообработанные изделия из древесины

влажности 6% (+/-2%)

- вагонка;

- полковая доска;

- погонаж.

2.Основные параметры и размеры:

Предельные отклонения от номинальных размеров деталей не должны быть более, мм:

| по длине | -20/+20 |
| --- | --- |
| по ширине | ± 2,0 |
| по толщине | ± 1 |

3.Примечания:

- Оценка качества для профилированных изделий производится по лицевой стороне.

- Допускается наличие до 5% смежного сорта.

- Наличие кинематической волны от механической обработки древесины фрезерованием не является дефектом.

- Допускаются дефекты, маскируемые при шпатлевке.

- В случае финишной окраски: В связи с тем, что естественная (природная) поверхность профилированной доски имеет разную степень впитываемости лакокрасочных материалов, а также в силу того, что естественный (природный) цвет древесины и естественный (природный) рисунок годовых колец древесины на поверхности профилированной доски не нормируется по каким-либо параметрам и на каждой доске может быть разным, при окраске одинаковыми лакокрасочными материалами одного цвета возможны разные оттенки поверхности древесины, что не является дефектом окраски или древесины.

4. Характеристики: в древесине изделий не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в таблице:

| Наименование пороков древесины и дефектов обработки | Сорт «Select+» |
| --- | --- |
| Сучки здоровые | Допускаются диаметром до 20мм, не более 2шт. на изделии |
| Выпавшие сучки | Не допускаются. |
| Трещины пластевые | Не допускаются |
| Трещины сквозные торцевые | Не допускаются |
| Сердцевина | Не допускается |
| Червоточина | Не допускается. |
| Обработка (риски, шероховатость, кинематическая волна) | Допускаются: незначительные дефекты строжки, в т.ч. шероховатость и мелкие вырывы в зоне сучков. |
| Геометрические изменения (покоробленность): простая, продольная по кромке, поперечная, крыловатость | Допускаются незначительные, которые можно исправить при монтаже |
| Цвет | Допускается естественная вариативность цвета древесины, проявляющаяся в незначительных отклонениях оттенка и тональности на различных участках поверхности. Данная неравномерность является следствием природной структуры древесины и не является дефектом. |

Условия возврата. Товар не подлежит возврату или обмену если:

- доска подверглась обработке (шлифовка, окраска, строжка);

- доска была смонтирована;

- доска имеет следы воды, краски, масла, грязи, строительной пыли и т.д.

- доска имеет механические повреждения;

- доска покороблена в результате нарушения условий хранения.

Рекомендации:

- не допускается погрузка и разгрузка доски навалом;

- до монтажа доска должна храниться в упаковке производителя в сухом помещении;

- в случае невозможности хранения доски в помещении, доска должна храниться в упаковке под навесом и должны быть соблюдены условия, исключающие попадание грязи и влаги внутрь упаковки;

- распил доски при монтаже должен осуществляться заточенным инструментом во избежание сколов, особенно при работе с термодревесиной;